## Slide 1
Оптимальные трибологические характеристики обеспечивают плавную работу трансмиссии на всех режимах эксплуатации
Непревзойденная стабильность к окислению гарантирует увеличенный срок службы масла даже в самых суровых условиях
Низкая вязкость при отрицательных температурах значительно облегчает холодный пуск и предотвращает износ при начале движения
Современный пакет присадок совместим со всеми видами уплотнителей и продляет срок службы АКПП
Уникальный состав позволяет использовать в большинстве известных гидротрансформаторных АКПП
Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.
Премиальная универсальная синтетическая жидкость для автоматических коробок передач. Изготавливается из высококачественных синтетических базовых масел с применением передового пакета присадок. Разработано с учетом жестких требований широкого перечня производителей АКПП и автомобилей.
ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ
Цвет продукта | - | Красный
Плотность при 20 °С, кг/м3 | ASTM D4052 | 844
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 6,4
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 160
Динамическая вязкость -40 °С, мПа×с | ASTM D2983 | 10200
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 210
Температура застывания, °С | ASTM D97 | –50
MICHI ATF MULTIVEHICLE
Синтетическая жидкость для АКПП
GM DEXRON VI, DEXRON III H, DEXRON III, GM DEXRON IID
JASO M 315 1A
ALLISON C4
TES-295/389
DSI H 6-SPEED TRANSMISSION
JWS 3309
ESSO LT 71141
IDEMITSU K17
MAN 339A
FORD MERCON LV / SP
JAGUAR FLUID 8432
TEXACO N402
Идеально подходит для большинства современных легковых и коммерческих автомобилей, оснащенных АКПП, требующих трансмиссионной жидкости для работы АКПП, кроме роботизированных коробок передач и вариаторов. Соответствует и значительно превосходит требования большинства крупнейших производителей, предъявляющих свои требования к жидкостям АКПП.
HYUNDAI/KIA SP-II / III / IV / IV-RR
TOYOTA TYPE D-II / D-III / T-III / T-IV/ T-WS
MAZDA FZ / F-1 / JWS3317 / M-III / TYPE T-IV / M-5
NISSAN MATIC-D / J / K / W / S
SUBARU ATF / ATF HP, ISUZU ATF II / III
SUZUKI 3314 / 3317
HONDA ATF Z-1 / DW-1
CHRYSLER +3 / +4 / SP-III,
BENTLEY OIL, PY112995PA
VOLKSWAGEN / AUDI: G 052 025 A2 / G 052 055 / G 052 162 (-A1/-A2) G 052 533 / G 052 990 (A2) / G 055 025 (A2)
BMW LT71141/LA2634/ETL-7045E/8072B
MB 236.5/6/7/8/9/10/11/12/14/15/41/91
Peugeot ZF 4HP20, PSA Z 000169756
RENAULT MATIC-D2
Volvo 1161521 / 1161540 / 1161640
PORSCHE: ATF 3403-M115 / T-IV, ZF 5HP19FL / ZF 5HP20 / LT71141
ZF TE ML 02F / 03D / 04D / 05L / 09 / 11A / 11B / 21L