## Slide 1
Отличная защита двигателя от образования загрязнений и поддержание чистоты внутренних поверхностей
Обеспечивает превосходный уровень противоизносной и антикоррозионной защиты.
Запас моюще-нейтрализующих свойств обеспечивает стойкость масла к процессам окисления
Низкая вязкость при отрицательных температурах обеспечивает легкий старт в холодных климатических условиях
Состав продукта и сырье отличного качества придают маслу оптимальный баланс между низко- и высокотемпературными характеристиками обеспечивают стабильность вязкости при всех условиях эксплуатации
Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.
Полусинтетическое полнозольное моторное масло. Изготавливается с учетом требований к защите двигателей от ведущих европейских производителей техники (Volkswagen Group, Mercedes-Benz, Renault и др.). Масло устойчиво к топливу различного качества. Рекомендовано для широкого перечня двигателей при использовании в сложных условиях эксплуатации.
ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20 °С, кг/м3 | ASTM D4052 | 848
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D445 | 14,2
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 176
Динамическая вязкость CCS -30°С, мПа×с | ASTM D5293 | 6180
Щелочное число, мг KOH/г | ASTM D2896 | 11,4
Испаряемость по NOACK, % | ASTM D 5800 | 10,5
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 228
Температура застывания, °С | ASTM D97 | –40
Зольность сульфатная, % | ASTM D874 | 1,17
MICHI OPTIMAL 5W-40 A3/B4
Полусинтетическое моторное масло
API SL/CF
VW 502 00/505 00
ACEA A3/B4
MB 229.3
RN 0710/0700
Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, внедорожников и небольших фургонов, без сажевых фильтров (DPF), где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SL, ACEA A3/B4 и ниже. Рекомендовано для применения в двигателях европейских производителей, в т.ч. высокомощных, оснащенных турбинами и непосредственным впрыском (Direct injection). Масло обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию при увеличенном интервале замены и тяжелых условиях.