## Slide 1
Надежно защищает шестерни , зубья и валы передаточных механизмов , обеспечивая высокую прочность , толщину и стабильность масляной пленки
Превосходно снижает износ и минимизирует отложения, что продлевает срок службы элементов трансмиссии
Непревзойденная стабильность к окислению гарантирует увеличенный срок службы масла даже в самых суровых условиях
Низкая вязкость при отрицательных температурах значительно облегчает холодный пуск и предотвращает износ при начале движения
Повышенная защита от износа при всех значениях крутящего момента и от задира на высоких скоростях
Улучшенные фрикционные характеристики обеспечивают эффективную работу синхронизаторов и плавное переключение передач
Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.
Полностью синтетическое универсальное трансмиссионное масло. Изготавливается из высококачественных синтетических базовых масел с применением передового пакета присадок, обеспечивающего защиту во всех узлах трансмиссии, в т.ч. содержащих цветные металлы и с высокими и ударными нагрузками. Разработано с учетом жестких требований производителей элементов трансмиссии и автомобилей.
ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20°С, кг/м3 | ASTM D4052 | 850
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D445 | 15,1
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 172
Динамическая вязкость -40°С, мПа×с | ASTM D2983 | 97 500
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 204
Температура застывания, °С | ASTM D97 | -43
MICHI TRANSMISSION 75W-90 GL-4/GL-5
Синтетическое трансмиссионное масло
GL-4/GL-5
SCANIA STO 1:0/2:0
VOLVO 97312
DETROIT DIESEL DFS93K219.01
MAN 341 Z2, MAN 342 M3/S1
MACK GO-J
Идеально подходит для большинства узлов трансмиссии (механических коробок передач, раздаточных коробок, дифференциалов и ведущих мостов) современных автомобилей, в которых рекомендуется использование масла уровня API GL-4 или API GL-5. За счет универсального применения позволяет унифицировать номенклатуру смазочных материалов. Не рекомендуется применять в узлах, в которых предполагается использование моторных масел и жидкостей для автоматических трансмиссий.
DAF, IVECO
MB 235.8
ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12B, 12L, 12N, 16B, 16F, 17B, 19C, 21A