## Slide 1
Максимальная защита двигателя от образования загрязнений и поддержание чистоты внутренних поверхностей
Низкие значения вязкости при отрицательных температурах обеспечивает надежный пуск и эксплуатацию автомобиля в холодных климатических условиях.
Улучшенная защита от высоких температур и стойкость масла к процессам окисления в форсированных двигателях
Обеспечивает отличный уровень противоизносной и антикоррозионной защиты.
Состав продукта и сырье наивысшего качества придают маслу идеальный баланс между низко- и высокотемпературными характеристиками, в т.ч. обеспечивают низкий расход на угар и стабильность вязкости при тяжелых нагрузках
Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.
Полностью синтетическое полнозольное моторное масло. Изготавливается с учетом самых жестких требований к защите двигателей от ведущих европейских производителей техники (Volkswagen Group, Mercedes-Benz, Renault и др.). Идеально подходит для широкого перечня двигателей для использования в тяжелых условиях эксплуатации.
ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20 °С, кг/м3 | ASTM D4052 | 848
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с | ASTM D445 | 11,4
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 162
Динамическая вязкость CCS -30 °С, мПа×с | ASTM D5293 | 5740
Щелочное число, мг KOH/г | ASTM D2896 | 11,4
Испаряемость по NOACK, % | ASTM D 5800 | 9,0
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 230
Температура застывания, °С | ASTM D97 | –45
Зольность сульфатная, % | ASTM D874 | 1,15
MICHI ULTRA 5W-30 A3/B4
Премиальное полнозольное синтетическое моторное масло
API SN/CF
VW 502 00/505 00
ACEA A3/B4
Porsche A40
RN 0710/0700
OPEL GM LL-A/B-025
Современные бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, внедорожников и небольших фургонов, без сажевых фильтров (DPF), где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SN, ACEA A3/B4 и ниже. Рекомендовано для применения в двигателях европейских производителей, в т.ч. высокомощных, оснащенных турбинами и непосредственным впрыском (Direct injection). Масло обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию при увеличенном интервале замены и тяжелых условиях.
MB 229.5