## Slide 1
Отличная защита двигателя от образования загрязнений и поддержание чистоты внутренних поверхностей
Максимальная защита двигателя от износа, в т.ч. в тяжелых и городских условиях эксплуатации
Запас моюще-нейтрализующих свойств обеспечивает стойкость масла к процессам окисления
Низкая вязкость при отрицательных температурах обеспечивает легкий старт в холодных климатических
Высокие топливосберегающие характеристики и снижение валовых выбросов загрязняющих веществ
Состав продукта и сырье отличного качества придают маслу оптимальный баланс между низко- и высокотемпературными характеристиками обеспечивают стабильность вязкости при всех условиях эксплуатации
Представленные свойства являются типовыми для выпускаемой продукции на данный момент. В связи с постоянными исследованиями и разработками, информация, содержащаяся в документе, может быть изменена.
Синтетическое энергоэффективное полнозольное моторное масло. Изготавливается с учетом требований ведущих мировых производителей к топливной эффективности и увеличенным интервалам замены (FORD, JAGUAR, JAGUAR, RENAULT, VOLVO, GEELY, LIFAN, HONDA, INFINITI, LEXUS, MAZDA, MITSUBISHI, NISSAN, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, HYUNDAI, KIA, и др.). Масло устойчиво к топливу различного качества. Рекомендовано для широкого перечня двигателей при использовании в сложных условиях эксплуатации.
ПОКАЗАТЕЛЬ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ | ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20 °С, кг/м3 | ASTM D4052 | 840
Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | ASTM D445 | 10,6
Индекс вязкости | ASTM D2270 | 173
Динамическая вязкость CCS -30°С, мПа×с | ASTM D5293 | 5290
Щелочное число, мг KOH/г | ASTM D2896 | 11,2
Испаряемость по NOACK, % | ASTM D 5800 | 9,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С | ASTM D92 | 226
Температура застывания, °С | ASTM D97 | –44
Зольность сульфатная, % | ASTM D874 | 1,17
MICHI ULTRA 5W-30 A5/B5
Премиальное синтетитическое моторное масло
API SN/CF
Ford WSS-M2C913-C/D
ACEA A5/B5
Бензиновые и дизельные двигатели легковых автомобилей, внедорожников и небольших фургонов, без сажевых фильтров (DPF), где рекомендовано применение масел с уровнем свойств API SN, ACEA A5/B5, ACEA A1/B1 и ниже. Рекомендовано для применения в двигателях европейских и азиатских производителей, в т.ч. высокомощных, оснащенных турбинами и непосредственным впрыском (Direct injection). Масло обеспечивает безопасную и надежную эксплуатацию при увеличенном интервале замены и тяжелых условиях.